2026/4/1 16:42:54

注释：关键证据

- 缺陷中心（点 1、点 2）：C≈77%，远高于正常铸铁（2.5%~3.5%）；Fe 仅≈8.4%，几乎无金属基体。

- 缺陷边缘 / 基体（点 3、点 4）：C 下降、Fe 回升至≈54.5%，接近正常铸铁成分。

- 全区域均检出 O，说明缺陷部位存在一定程度氧化

谱图处理 :

没有被忽略的峰

处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化)

重复次数 = 3

标准样品 :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| 元素 | 重量 | 原子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百分比 | 百分比 |  |
| C K | 78.05 | 87.08 |  |
| O K | 12.56 | 10.52 |  |
| Si K | 0.58 | 0.28 |  |
| Fe K | 8.81 | 2.11 |  |
| 总量 | 100.00 |  |  |

项目 1

注释：产生原因（工艺层面）

- 铁水碳当量偏高

- 浇注后冷却速度过慢

- 孕育处理不足 / 不均匀

- 铁水静置时间过长，导致石墨上浮、偏析

谱图处理 :

没有被忽略的峰

处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化)

重复次数 = 3

标准样品 :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| 元素 | 重量 | 原子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百分比 | 百分比 |  |
| C K | 76.29 | 85.12 |  |
| O K | 15.17 | 12.70 |  |
| Si K | 0.51 | 0.25 |  |
| Fe K | 8.03 | 1.93 |  |
| 总量 | 100.00 |  |  |

2026/4/1 16:44:08

项目 1

注释：对产品的影响

- 降低基体强度、硬度

- 影响气密性、加工面光洁度

- 存在力学性能不达标风险

谱图处理 :

没有被忽略的峰

处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化)

重复次数 = 4

标准样品 :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Mn    Mn   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| 元素 | 重量 | 原子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百分比 | 百分比 |  |
| C K | 33.27 | 63.99 |  |
| O K | 7.66 | 11.06 |  |
| Si K | 1.21 | 1.00 |  |
| Mn K | 1.96 | 0.82 |  |
| Fe K | 55.91 | 23.13 |  |
| 总量 | 100.00 |  |  |

2026/4/1 16:46:31

项目 1

注释  调整碳硅当量：适当降低碳含量，避免石墨过量析出

  优化孕育工艺：增加孕育量、确保孕育均匀

  提高冷却速度：优化铸型、冷铁布置，加快凝固

  控制铁水静置时间：减少孕育后到浇注的间隔

  加强炉前检测：实时监控 C、Si 含量：

谱图处理 :

可能被忽略的峰 : 3.690 keV

处理选项 : 所有经过分析的元素 (已归一化)

重复次数 = 5

标准样品 :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Mn    Mn   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

| 元素 | 重量 | 原子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 百分比 | 百分比 |  |
| C K | 18.54 | 36.52 |  |
| O K | 27.37 | 40.46 |  |
| Si K | 0.25 | 0.21 |  |
| Mn K | 0.67 | 0.29 |  |
| Fe K | 53.18 | 22.53 |  |
| 总量 | 100.00 |  |  |

2026/4/1 16:49:59

项目 1